## Slide 1: 図1、分散剤の設計思想
粒子表面の特性
顔料吸着基
樹脂相溶性鎖
マトリクスの特性
金属・金属酸化物
有機顔料
分子形状・分子量
カーボン系
酸性・塩基性
表面積・ストラクチャー
骨格・側鎖の極性
官能基の種類
分散系の特性
分散剤の要素
分散剤はどのような考えで設計されているか

## Slide 2: 図2、分散安定化のプロセス
静電気的反発・立体障害
による安定化
粒子への吸着性・
樹脂溶液との溶解性
電荷付与・
樹脂溶液との相溶性
表面処理
ステップ１
膜物性
ステップ３
ステップ２

## Slide 3: 図３、くし型と超分岐構造では高分子の粘度異なる
超分岐高分子が分子絡み合っても
分子量（重量平均）は 20,000g/mol で同じの時
粘度は無限大 粘度は 13,000mPa・s
くし型高分子が三分子絡み合うと

## Slide 4: 図4、 超分岐構造（ハイパーブランチ）の分散剤
アミン系吸着基と顔料表面とは強い相互作用
ポリエステル側鎖が圧縮される一方で、アミノ基はカプセル化のまま
バインダー樹脂との反応は回避される。
分散時
DISPERBYK®-2152
核：アミン系吸着基
外殻：ポリエステル鎖